**ANEXO II**

**Análisis fisico-químico de referencia para AV:**

A table of information with numbers and symbols

Description automatically generated with medium confidence

**Ensayo de selección para Inhibidor de Incrustaciones**

El Contratista deberá seleccionar el inhibidor de incrustaciones mediante “Dynamic Tube Blocking Test” utilizando el análisis fisico-químico de refencia y las condiciones operativas de los pozos. El producto químico y la dosis detallada en la planilla de cotización deberá coincidir con las recomendaciones del informe técnico que se adjuntará con la propuesta de cada proveedor.

Condiciones operativas MBE:

* Presión de fondo: 8500 psi (inicialmente)
* Temperatura de fondo: 110°C

Condiciones operativas AV:

* Presión de fondo: 6500 psi (inicialmente)
* Temperatura de fondo: 105°C